SUMÁRIO

- APRESENTAÇÃO

- DADOS DO PROJETO

2.1 Avaliação da Solicitação de Trafego

2.2 Avaliação das Condições Geotécnicas

3.            MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

3.1 Base de Brita Graduada Simples

3.2 Placa de Concreto de Cimento Portland

4.            DIMENSIONAMENTO

4.1 Coeficiente de Recalque do Subleito

4.2 Espessura da Placa

4.3 Detalhes Construtivos

- APRESENTAÇÃO

Para a pavimentação das vias de circulação de ônibus do Terminal Afonso Pena adotaremos pavimento rígido de concreto simples com barras de transferência, utilizando o Método da Portland Cement Association (PCA) de 1984 e pavimento flexível em CBUQ, na pista destinada embarque e desembarque para táxis (rua projetada 4).

- DADOS DO PROJETO

  - AVALIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE TRÁFEGO

O atual Terminal Afonso Pena é um terminal fechado com integração físico tarifaria entre linhas urbanas e metropolitanas. Operam neste terminal 20 linhas urbanas, 5 linhas metropolitanas e uma linha rural, movimentando cerca de 77.000 passageiros por dia útil.

Para a projeção de tráfego, foram consideradas as informações fornecidas pela COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, quanto ao tipo de veículos e freqüência diária, considerado o ano de 2006.

Para o cálculo de demanda otimizada foi considerada uma projeção populacional para o Município de São José dos Pinhais segundo cálculos realizados pela COMEC, em 2002, para o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba – PDI 2003. Estas projeções consideram três hipóteses de crescimento, quais sejam alta, média e baixa. Como o objetivo deste cálculo é trabalhar com demanda projetada, trabalhou-se com a hipótese média de crescimento. O Resultado desta etapa pode ser visualizado na Tabela 2.

A partir dos dados de tráfego, foi calculado por estimativa o número de solicitações previstas para o período de projeto do pavimento de concreto ( 20 anos), considerando uma taxa de crescimento exponencial igual a 2,0 % a.a, e fator de segurança de 1,10.

Período de funcionamento do Terminal:  20hs/dia e 365 dias/ ano;

Carregamento do horário de pico (capacidade máxima): 30% do período diário,

Foram compilados os dados relativos ao fluxo de passageiros no Terminal, tanto por dia útil quanto durante o horário de pico. O estabelecimento do horário de pico seguiu o intervalo de uma hora em todas as linhas, compreendido principalmente entre 60h00 e 7h30, sendo que esse intervalo abrange a situação mais saturada possível. Esses dados foram coletados junto ao Departamento de Transportes da COMEC, através de contagem visual realizada pela URBS em agosto/setembro de 2001.

A partir dos dados compilados e de posse do acréscimo de crescimento populacional que o município poderá sofrer até 2020, (102,78% na média hipótese de crescimento) foram estabelecidas as demandas de passageiro por dia útil e para o horário de pico previsto para o ano 2020, tanto para o fluxo de chegada (alimentadores urbanos, total de 18 linhas) quanto ao fluxo de escoamento (linhas tronco intercidades e pendulares). Para o fluxo de escoamento as linhas pendulares consideradas foram: A01(TUC-TAP), E11 (Terminal Boqueirão – TAP) e 120 (intercidades Colombo - São José). Como linhas tronco foram consideradas as linhas metropolitanas com destino ao Terminal Guadalupe: E01 (Curitiba – Urano) E02 ( Curitiba – Apolo) e E66 ( Curitiba Independência), totalizando 6 linhas.

Foi levantado, também, o número de linhas existente (tabela 1) e o número de plataformas (12) .

Período de funcionamento do Terminal:  20hs/dia e 365 dias/ ano;

A partir dos dados de tráfego, foi calculado por estimativa o número de solicitações previstas para o período de projeto do pavimento de concreto ( 20 anos), considerando uma taxa de crescimento exponencial igual a 2,0 % a.a, e fator de segurança de 1,10.

  - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS

As informações de sondagem foram obtidas através do Relatório de Sondagem, realizados pela Empresa ENPLAN – Engenharia e Planejamento S/C Ltda.

Para a identificação dos diversos horizontes de solos foram realizadas sondagens, inspeção expedita no campo, coleta de amostras e ensaios.

Procedeu-se a abertura de 10 furos de sondagem para a coleta de material, sendo 3 sondagens na rua projetada 01, 3 sondagens na rua projeta 02 e 4 sondagens na rua projetada 03.

Para determinação do índice de suporte do subleito, foi considerado critério estatístico (média aritmética e ± 2,5 o desvio padrão), obtendo-se assim o valor estatístico de 4%

Nos furos 1 e 2, constatou-se presença de água no horizonte -1,50m.

Nos furos 5 2 6, constatou-se a presença de solo mole ( CBR < 2%)  onde  previu-se a substituição de solo mole por material granular (brita 4-A, saibro), numa espessura de  no mínimo 40 cm, envolvido em uma manta de bidim.

O reforço do subleito deve obedecer às especificações do DER-PARANÁ  (DER/PR ES-P 03/91).

As camadas de reforço deverão ter espessura compactada igual a 15 cm, executadas com agregado graúdo de diâmetro máximo de 4”.

A operação de preparo da fundação do pavimento consistirá da regularização e compactação do subleito.

A fim de colocar o leito de em concordância com o greide e o perfil transversal projetado, recomenda-se as seguintes operações de preparo:

- Compactação do solo do subleito em camadas, de modo que após a compactação, obtenha-se no mínimo 100% da massa específica aparente máxima seca (especificação DER/P ES-T 06/05);

- Verificação e controle da compacidade do subleito através de ensaios de determinação da massa específica aparente seca “in-situ”, exigindo-se o grau de compactação mínimo de 100%, energia normal de compactação.

- Manutenção do nível de água no mínimo a100 cm abaixo do nível do pavimento acabado.

- As substituições de materiais do subleito ou aterros visando a elevação do greide do pavimento, deverão obedecer sempre um índice de suporte Califórnia (CBR) superior ao do  subleito existente, expansão volumétrica no máximo igual a 2% e grau de compactação mínimo de 100%, considerando a energia normal de compactação.

  - LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGENS

- MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

  - REFORÇO COM BRITA  4-A

O reforço do subleito deverá obedecer às especificações do DER Paraná (DER/PR ES-P 03/91) e o material utilizado o do expurgo de britagem e denominado Brita 4-A ou alteração de rocha conhecida como moledo.

As camadas individuais deverão ter espessura compactada igual a 20 cm, sendo executada com agregado graúdo de diâmetro máximo de 4”.

  - BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES – BGS

A base deverá obedecer às especificações do DER Paraná (DER/PR ES-P 05/05) e o material utilizado será a Brita Graduada simples, cuja granulometria se enquadre em uma das faixas especificadas pelo DER/PR.

  - PLACA DE CONCRETO SIMPLES DE CIMENTO PORTLAND

A placa de concreto será executada sem acostamento de concreto e juntas transversais com barras de transferência.

O concreto deverá atender os seguintes requisitos básicos:

    - resistência característica à tração na flexão (fctM,k), medida aos 28 dias, igual a 4,5 MPa;

    - dimensão máxima característica do agregado graúdo (Dmax) igual a 32 mm;

    - abatimento do concreto, medido pelo ensaio do tronco de cone, deve estar na faixa de 50 mm  ±10 mm e trabalhabilidade compatível com o equipamento utilizado;

    - utilização de aditivos plastificantes e incorporador de ar;

    - Teor de argamassa ≤ 50%.

- DIMENSIONAMENTO

O método utilizado para o dimensionamento do pavimento rígido foi o Método da Portland Cemente Association (PCA) de 1984.

  - COEFICIENTE DE RECALQUE DO SUBLEITO

Para fins de dimensionamento a determinação de k foi feita por meio de relação adotada pela ABCP. Entre o Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) e o coeficiente de recalque (k).

Desta forma considerando o ISCp de 4,0% , obteve um coeficiente de recalque igual a 30 MPa/m.  Considerando a contribuição da camada de sub-base de brita graduada simples – BGS (h = 20 cm), obtem-se um coeficiente de recalque imediatamente abaixo da placa (k) de 54 MPa/m.

  - ESPESSURA DA PLACA

- Solicitação do Tráfego:      (ver estudo de tráfego)

- Subleito                                                                  4,0%

- Sub-base em BGS                                              20 cm

- Coeficiente de recalque                          54 MPa/m

- Espessura da placa                                           25 cm

- Dimensão da Placa.                                      variável

- Juntas transversais                                  cada 5,00 m

Barra de transferência Aço CA-25 com  Ø=32 mm

a cada 30 cm e comprimento de 50 cm;

- Junta longitudinal

Barra de ligação    Aço   CA-50   com  Ø=10,0 mm

a cada   60 cm com comprimento de 70 cm;

- Placa de concreto simples

Concreto  fctMk = 4,50 MPa;

- Fibra sintética de multifilamentos

600 g/m3 de concreto,  a fim  de  inibir  a  retração

Plástica e o aparecimento de trincas do concreto

  - DETALHES CONSTRUTIVOS

MOTA:    Configuração de penas para plotagen

’